NTCS溶液

塗佈於

太陽能電池外蓋

測試報告

- 穿透測試

- NTCS-Spin Coating

|  | T % (400~700)nm |
| --- | --- |
| glass | 92.9 |
| Nissan chem. | 93.9 |
| SIT chem. | 93.1 |
| NTCS | 95.9 |

  - NTCS薄膜有較好的穿透效果，可以達到95.9％的穿透率，比玻璃穿透率高約3%。

- 親水性測試

|  | 原始未照光(°) | 紫外線10分鐘後(°) |
| --- | --- | --- |
| NTCS | 36° | 9° |

  - TiO2/SiO2薄膜經300度高溫退火後，接觸角會從36°降為9°，也證明了NTCS自製薄膜具有親水性的特性。

- 溫差特性

|  | 溫差(°C) |
| --- | --- |
| glass | 1.6 |
| Nissan chem. | 3.4 |
| SIT chem. | 3.2 |
| NTCS | 2.5 |

  - NTCS之薄膜，溫差較一般玻璃高約0.9度，NTCS薄膜具有比玻璃更高溫差特性。

- 效率測試

|  | Voc (V) | Jsc (mA/cm3) | FF (%) | η (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bare solar cell | 0.54 | 33.8 | 70.7 | 13.1 |
| glass | 0.55 | 30.9 | 70.8 | 11.9 |
| Nissan chem. | 0.54 | 31.6 | 70.7 | 12.1 |
| SIT chem. | 0.54 | 31.3 | 70.8 | 12.0 |
| NTCS | 0.55 | 31.8 | 70.5 | 12.5 |

  - 塗上NTCS的薄膜，效率測試會比未塗上薄膜之玻璃約高0.6%，其效率也比塗上Nissan Chem.薄膜高約0.3%。就效率特性測試而言，玻璃塗上NTCS薄膜具有較高的轉換效率輸出。

- 模組化後

|  | 鍍膜後效率提昇(%) | 模組化輸出功率(W) |
| --- | --- | --- |
| glass | 0% | 200 W |
| Nissan chem. | 2.5% | 205 W |
| SIT chem. | 1.7% | 204 W |
| NTCS | 4.6% | 209 W |

  - 經由模組化後，效率提昇會比未塗上薄膜之玻璃約高4.6%，其輸出功率約為209 W，輸出功率較Nissan薄膜多出4 W。就效率特性測試而言，NTCS具有較高模組化輸出功率。