表（一）二氧化鈦試片對金黃色葡萄球菌之抑菌測試結果。

| 試驗組別 | 接種後洗下菌數(CFU) | 24小時後菌數(CFU) |
| --- | --- | --- |
| 空白組 | 3.2 × 105 | 9.0 × 105 |
| 對照組 | --- | 6.0 × 103 |
| 樣品組(光觸媒試片) | --- | ＜ 10 |
| 滅菌率 | --- | ＞ 99.99% |

表（二）二氧化鈦試片對大腸桿菌之抑菌測試結果。

| 試驗組別 | 接種後洗下菌數(CFU) | 24小時後菌數(CFU) |
| --- | --- | --- |
| 空白組 | 3.3 × 105 | 5.4 × 106 |
| 對照組 | --- | 7.8 × 106 |
| 樣品組(光觸媒試片) | --- | ＜ 10 |
| 滅菌率 | --- | ＞ 99.99% |