| 試驗項目 | 試驗結果 |
| --- | --- |
|  | ZnO （W0） | ZnO （W10） | ZnO （W30） | ZnO （W50） |
| 金黃色葡萄球菌 | 抑菌值 | 5.68 | ＞4.81 | ＞4.81 | ＞4.81 |
|  | 殺菌值 | 6.54 | ＞3.03 | ＞3.03 | ＞3.03 |
| 肺炎桿菌 | 抑菌值 | 6.54 | ＞6.14 | ＞6.14 | ＞6.14 |
|  | 殺菌值 | 3.70 | ＞3.03 | ＞3.03 | ＞3.03 |

表（一）氧化鋅-白棉布之抗菌評估（JIS L1902-1998 法）

（其中抑菌值>2.2 及殺菌值>0 即有效）

| 測試樣品 | 生長狀況 | 抑制區 | 抗菌評估 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZnO處理 | 無細菌滋生 | 0mm | Excellent |

表（二）氧化鋅處理布料之金黃色葡萄球菌定性之檢測評估(AATCC 147)

| 測試樣品 | “0 小時” 生菌數 | “24 小時” 生菌數 | 抑菌率（％） |
| --- | --- | --- | --- |
| 對照組 | 2.9×105 | 8.5×108 | － |
| ZnO處理 | 1.5×105 | ＜100 | ＞99.9 |

表（三）氧化鋅處理布料之金黃色葡萄球菌定量之檢測評估(AATCC 100)

# Text boxes

Ab

so

rb

e

P

L Inte

n

sity